Жидкая резина для покраски и тюнинга автомобиля.

Универсальный материал для защиты кузова и отдельных деталей автомобиля. Образует гибкую, эластичную, паропроницаемую мембрану. Защищает от влаги, солнечных лучей, химического воздействия и лёгких механических повреждений. Используется как декоративное покрытие. Может быть нанесён на металл, дерево, пластик, стекло, резину, бетон, камень, ткань, бумагу.

| Основа | Полимер |
| --- | --- |
| Растворитель | Сольвент |
| Сухой остаток | 29% |
| Прочность при растяжении (ASTM D-638) | 3,740 psi |
| Предел растяжения (ASTM D-638) | 430% |
| Твёрдость при вдавливании по Шору | 70 ед. |
| Диапазон тягучести | 80-100 K.U. при 25 градусах по Цельсию |
| Паропроницаемость (ASTM E-90) | .03 grains/sq. ft/hr |
| Электрическая прочность (ASTM D-149) | 1,4 v/mil |
| Расход | 60-80 гр./кв.метр в один слой |
| Высыхание | На отлип – 1 час, полное высыхание – 24 часа. |
| Цвета | 1.Бесцветный 2.Чёрный 3.Белый 4. Серый 5. Синий U 6. Синий G 7. Жёлтый концентрированный 8. Жёлтый оксидный концентрированный 9. Жёлтый светопрочный 10. Золотистый концентрированный 11. Красный оксидный концентрированный 12. Зелёный 13.Оранжевый светопрочный 14. Оранжевый концентрированный 15. Фиолетовый 16. Красный светопрочный концентрированный 17. Пурпурный 18. Красный концентрированный 19. Лимонный органический 20. Зелёный флуоресцентный 21. Фиолетовый флуоресцентный 22. Пурпурный флуоресцентный 23. Красный флуоресцентный 24. Лимонный флуоресцентный 23. Розовый флуоресцентный 24. Синий флуоресцентный 25. Оранжевый флуоресцентный 26. Золото металлик 27. Серебро Eu 28. Золото перламутр 29. Медь перламутр 30. Серебро перламутр |
| Тара | 0,405л (аэрозоль) 1,0л 10,0л |
| Нанесение | Перед нанесением вымыть и высушить поверхность, желательно продуть щели кузова. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, закрыть малярным скотчем. Избегать попадания материала на радиатор, двигатель, тормозные диски. Избегать попадания пыли. Аэрозольный баллон Перевернуть баллон фурнитурой вниз и тщательно встряхнуть в течение 2-3 минут. Попробовать нанести на отдельную деталь. Нанести первый тонкий слой – грунтовочный. Выждать 10 минут, нанести следующий. Наносить слои с интервалом 5 минут. Рекомендуемое количество слоёв – 6. Если использование баллона прервано более, чем на 15 минут, избавьтесь от материала в рабочем канале баллона. Для этого переверните баллон фурнитурой вниз и нажмите кнопку для продувания рабочего канала газом. Краскопульт. Использовать краскопульт с дюзой 1,5-2,5 мм. Рекомендуемая дюза – 2,0 мм. Перед покраской тщательно размешать материал, залить в бачок краскопульта используя малярный фильтр. Нанести первый тонкий слой – грунтовочный двигаясь по периметру. Выждать 10-15 минут, нанести следующий. Наносить слои с интервалом 5 минут. Рекомендуемое количество слоёв – 6. |
| Безопасность | Огнеопасно! Использовать в проветриваемом помещении. Защищать дыхательные пути. Не сливать в канализацию. Утилизировать в специально отведенном месте. |